PVC复合地板技术指标

	技术参数
	测试方法
	测量单位
	指标要求
	规格 

	厚度
	EN-428
	mm
	公称值+0.18 公称值-0.15
	2.0

	宽度 
	EN-426
	mm
	 不小于公称值
	2000.0

	长度 
	EN-426
	M
	不小于公称值
	20

	单位面积质量
	EN430
	g/m2
	公称值+13% 公称值-10%
	2800

	耐磨总厚度
	EN429
	mm
	公称值+13% 公称值-10%
	0.2≥

	尺寸稳定性
	EN434
	%
	≤0.4
	符合

	加热翘曲
	EN434
	mm
	≤8
	符合

	残余凹陷度
	EN433
	mm
	≤0.1
	≤0.1

	柔韧性
	EN435
	-
	无裂痕
	无裂痕

	色牢度
	EN2O105-B02
	度
	蓝色色标≥6
	≥6

	耐磨等级
	EN649
	级
	级
	T

	使用等级
	EN685
	级
	21-43级
	21-34

	对滚轮椅的反应
	EN425
	-
	表面无变化
	表面无变化 

	接缝强度
	EN684
	N/50mm
	≥240
	符合

	防火等级
	GB8624-2006
	级
	Bfl-s1，tO级
	Bfl-s1，tO级

	抗污性能
	EN423
	-
	无影响
	无影响

	有害物质限量
	GB18586-2001
	-
	合格
	合格


